Техническое задание

Закупка мелиоранта (дефекат, доломитовая мука, известняковая мука)

Общество: ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест»

Структурное подразделение: Агрономическая служба

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗРАБОТАНО |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения |  Бохолдин М.А. |  |  |  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  Подпись, дата Ф.И.О. |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |
| ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест» | Генеральный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Молчанов М.Н. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |
| ООО «ВДАИ» | Региональный директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Рудской С.Н. |
| Подразделение | Должность | Подпись, дата | Ф.И.О. |

г. Воронеж, 2022 г.

|  |
| --- |
| 1. **Общие сведения о предмете закупки**
 |
| * 1. **Сведения о заказчике:**

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Закрытое акционерное общество «Дмитриев-АГРО-Инвест» |
| Сокращенное фирменное наименование: | ЗАО «Дмитриев-АГРО-Инвест» |
| Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ): | 307500, Курская область, Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.84 |
| Почтовый адрес: | 307500, Курская область, Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул. Ленина, д.84 |
| Сведения о государственной регистрации: |  |
| ИНН | 4605005442 |
| КПП | 460501001 |
| Банковские реквизиты:  | р/с 40702810033120100282КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНКк/с 30101810300000000606БИК 043807606 |
| Телефоны:  | +7 (47150)2-16-44 |
| Электронная почта | info@agroinvest.com |
| Сайт компании | <https://www.agroinvest.com/> |
| Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта) | Начальник агрономической дирекции Самарцев Анатолий Владимирович(+7 (910) 742-08-97, a.samartcev@agroinvest.com) |

 |
| * 1. **Общие сведения о предмете закупки**

(с указанием краткой характеристики потребности заказчика: вид, наименование, цели выполнения работ/оказания услуг и т.п.) |
| Закупка мелиоранта. Рассматриваемые варианты: дефекат, доломитовая мука, известняковая мука.  |

|  |
| --- |
| 1. **Техническая документация**
 |
| * 1. **Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.**

\***Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг**(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика) |
| * + 1. **Основные параметры, размеры и количество**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование материала****\*** Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ) | **Артикул** | **Технические параметры ШхВхГ, марка и т.д.)****\*** Описание работ/услуг (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)  | **Количество****\*** Количественный показатель объема работ/услуг | **Ед. изм.** |
| **1** | Дефекат |  | Дефекат (осадок фильтрационный) — побочный продукт свеклосахарного производства.Внешний вид: сероватый, коричневый порошокМ.д. СаСО3 + MgO, % не менее: 63М.д. влаги, % не более: 30Показатель АДВ, %, не менее: 50Удельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/Кг не более: 125 | 23 000 \* | **тн** |
| **2** | Доломитовая мука (1,2 класс) |  | Внешний вид: белый, сероватый порошокМ.д. СаСО3 + MgO, % не менее: 80М.д. влаги, % не более: 6Показатель АДВ, %, не менее: 71Зерновой состав, %, полные остатки на ситах:5 мм не более – 03 мм не более – 21 мм не более – 10Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии - до 40 МпаУдельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/Кг не более: 125 | 20 000 \* | **тн** |
| **3** | Известняковая мука (1,2 класс) |  | Внешний вид: белый, сероватый порошокМ.д. СаСО3 + MgO, % не менее: 80М.д. влаги, % не более: 6Показатель АДВ, %, не менее: 71Зерновой состав, %, полные остатки на ситах:5 мм не более – 03 мм не более – 21 мм не более – 10Предел прочности исходной карбонатной породы при сжатии в насыщенном водой состоянии - до 40 МпаУдельная эффективная активность природных радионуклидов, Бк/Кг не более: 125 | 20 000 \* | **тн** |

 **\*Кол-во к поставке может быть изменено, ввиду перерасчета, относительно содержания СаСО3 + MgO, влаги, АДВ в мелиоранте.**  |
| * + 1. **Требования по надежности**

(указывается срок службы, наработки на отказ)**Отсутствуют** |
| * + 1. **Требования к конструкции, монтажно-технические требования**

(в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к материалам и комплектующим оборудования**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике**

Отсутствуют |
| * + 1. **Требования к комплектности**

Отсутствуют |
| * + 1. **Условия эксплуатации (при наличии особых требований)**

Отсутствуют  |
| * + 1. **Требования к упаковке**

Отсутствуют |
| * + 1. **Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству**

(в т. ч. технологии выполнения работ/ оказания услуг, методы и методики выполнения работ/ оказания услуг, в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)\***Отсутствуют** |
| * + 1. **Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров**

(в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)\***Отсутствуют** |
| * + 1. **Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.\***

Не допускается поставки мелиоранта, агрохимиката в автомашинах имеющие технические повреждения кузова. |
| * 1. **Требования к правилам приемки**
 |
| * + 1. **Порядок сдачи и приемки**

(требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов)По факту обнаружения в ходе приемки некачественного товара в т. ч. Посторонних или инородных предметов, осуществляется фото и видео фиксация, с последующим информированием представителя поставщика. При этом приемка (выгрузка) некачественного товара не производится. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в указанный Покупателем срок заменить Товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора. |
| * + 1. **Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации**

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю всю товарно-сопроводительную и иную документацию, относящуюся к Товару на русском языке (транспортная железнодорожная накладная; товарно-транспортная накладная; товарная накладная (ТОРГ-12), или универсальный передаточный документ (УПД), или акт приема-передачи; счет-фактура (при предоставлении товарной накладной); сертификат соответствия; свидетельства о государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката; инструкции на каждую поставленную машину (партию). |
| * + 1. **Требования по техническому обучению персонала заказчика**

Отсутствует |
| * 1. **Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг**

(с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)\* |
| Курская область г. Дмитриев, ул. Промышленная 9/ Курская область, Дмитриевский район д. Разиньково. Адреса поставки указаны как ориентировочные. Запланированы поставки на подготовленные производственные площадки, расположенные в непосредственной близости к полям в обозначенных районах.  |
| * 1. **Требования к хранению**
 |
| Отсутствует |
| * 1. **Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий**
 |
| Не допускается поставки мелиоранта, агрохимиката при наличие посторонних или инородных предметов. |
| * 1. **Требования по безопасности материалов**

Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)\* |
| Соблюдение всех принятых норм и правил перевозки грузов |
| * 1. **Требования к сроку (периодичности) поставок**

\*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг(с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполнятся работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг) |
| **Срок поставки с 01.10.2022 г. по 01.04.2023 г.** |
| * 1. **Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг\***
 |
| Опыт работы не менее 3-х лет (свидетельство о гос. Регистрации юр. Лица). Поставщик обязан в свободной форме одновременно с подачей КП направить референт-лист за подписью и печать с целью подтверждения опыта работ за последние 3 года.  |
| * 1. **Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг**

(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования) |
| Наличие регистрации на мелиорант, агрохимикат |
| * + 1. **Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности**

Отсутствует |
| * 1. **Иные требования по усмотрению заказчика**

(для включения в договор)\* |
| Отсутствует |
| * 1. **Приложения**

(перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.) |
| Приложение № 1 (шаблон договора Заказчика) |

|  |
| --- |
| 1. **Коммерческая документация**
 |
| * 1. **Порядок оплаты**

(условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)\* |
| По результату переговоров.  |
| * 1. **Требования к порядку определения цены**
 |
| отсутствует |
| * 1. **Требование к валюте платежа**
 |
| Российский рубль |
| * 1. **Прочие требования**
 |
| Исполнитель обязан одновременно с предоставлением КП направить следующую информацию:- Свидетельство о государственной регистрации мелиоранта, агрохимиката;- Протоколы испытания мелиоранта, агрохимиката на физико-химические и токсикологические. показатели качества не позднее 6 мес.давности;- Приложить фото мелиоранта, агрохимиката не позднее 6 мес.давности (не менее 3 шт). По возможности предоставить образцы предлагаемых мелиорантов и по запросу от Заказчика обеспечить возможность посещения производственной площадки.  |

**\* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг**

**Внимание:** Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «***Не предъявляются»*** или ***«Отсутствуют***